济源市金祥材料有限公司

JIYUAN JINXIANG MATERIAL CO.,LTD

Technical date

Sample：PASTE PVC RESIN         GRADE：MP-1300L(B)

| Item | Technical Data |
| --- | --- |
| Polymerization degree | 1300±100 |
| Brookfield viscosity/mPa.S PVC:DOP 100:65 30℃ 1h） | 1500~6500 |
| Number of impurity particles/pcs ≤ | 20 |
| Moisture (volatile matter) content% ≤ | 0.50 |
| Residual VCM ug/g ≤ | 10 |
| mass fraction(49 μ M sieve hole )% ≥ | 99 |
| Scraper fineness μm ≤ | 100 |